FZF055钢基镶嵌自润滑轴承性能指标

1.技术参数

| 参数 |  | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大承载能力p | 静载荷 | MPa | 70 |
|  | 动载荷 |  | 10 |
| 最大滑动速度v | 干摩擦 | m/s | 0.15 |
|  | 定期润滑 |  | 0.25 |
|  | 连续润滑 |  | 0.30 |
| 最大pv值 | 干摩擦 | MPa·m/s | 0.5 |
|  | 定期润滑 |  | 0.8 |
|  | 连续润滑 |  | 1.0 |
| 工作温度t | 干摩擦 | ℃ | －40～＋400 |
|  | 油润滑 |  | －40～＋150 |
| 摩擦系数μ | 干摩擦 | — | 0.10～0.18 |
|  | 油润滑 |  | 0.04～0.08 |
| 基体抗拉强度σb |  | MPa | 250 |
| 线膨胀系数α |  | （×10-6/K） | 8～12 |
| 基体硬度 |  | HB | ＞160 |

2.轴套、轴颈、座孔条件与公差配合

| 参数 |  |  |  | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表面光洁度Ra | 轴颈 |  |  | μm | Ra0.8～1.6 |
|  | 座孔 |  |  |  | ≤Ra3.2 |
| 硬 度 | 轴颈 |  |  | HB | ≥300 |
| 公差配合 | 轴套 | 外径 | 一般情况下 | — | r7 |
|  |  |  | 压装困难时 |  | m7* |
|  |  | 内径 | 压入座孔前 |  | E8 |
|  |  |  | 压入座孔后 |  | H10** |
|  | 轴颈 | 一般情况下 |  |  | d7*** |
|  |  | 高精度配合 |  |  | e7 |
|  | 座孔 |  |  |  | H7 |

*-轴套外径公差带取m7时，轴套两端须加稳固螺钉，以防止轴套转动或轴向移动。

**-轴承压入座孔后的内径公差带H10为参考值。

***-轴颈受加工能力限制时，轴颈公差带可放宽到d8或d9。

3.运行条件

| 润滑条件 | FZF055 |
| --- | --- |
| 干摩擦 | 好 |
| 油润滑 | 好 |
| 脂润滑 | 好 |
| 水润滑 | 差 |
| 介质润滑 | 差 |

4.轴套的安装

FZF055钢基镶嵌自润滑轴套的安装方法推荐采用常温压入装配法，其详细内容请点击下面的链接：

●常温压入装配法

5.尺寸表

请参照FZF05铜合金镶嵌自润滑轴承的直形轴套尺寸表

注：钢基镶嵌自润滑轴承的基体除灰铸铁外，我公司还可提供以不锈钢（如304、316）、碳钢（如Q235、45#钢）和轴承钢（如GCr15）为基体制成的轴承、滑板等自润滑产品。